ECOTEX TXT sp. 7 mm

Isolamento acustico anticalpestio ottenuto con materassino anticalpestio da sottomassetto ECOTEX TXT sp. 7 mm costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo di collante polipropilenico. Prodotto derivante da materia prima riciclata e totalmente riciclabile a fine vita del fabbricato. Il prodotto è reso impermeabile per mezzo  di un film di polietilene pre-incollato su un lato. La perfetta continuità del materiale in opera è garantita dalla presenza di un'ampia cimosa su due lati.

La posa avviene con il film in polietilene rivolto verso l’alto, accostando i pannelli, con la sola sovrapposizione delle cimose, le quali verranno successivamente sigillate con il nastro adesivo di larghezza 10 cm compreso nella fornitura del prodotto. Prima della posa di ECOTEX TXT sp. 7 mm, si deve realizzare lo scollegamento perimetrale con l’idonea fascetta FLEXO in polietilene, la quale va posata lungo tutto il perimetro della stanza senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. La fascetta FLEXO deve essere tagliata solo dopo la posa del pavimento di finitura. Tutta la superficie calpestabile dovrà essere ricoperta dal manto anticalpestio, senza lasciare alcun punto di contatto. In caso di presenza di impianto di riscaldamento a pavimento, questo andrà installato solo dopo la posa di ECOTEX TXT sp. 7 mm. Le migliori prestazioni del prodotto si ottengono con la realizzazione di un massetto ripartitore di massa compresa tra 100 kg/m2 e 200 kg/m2.

formato: pannelli

Dimensioni: 1,20 m x 2,00 m

Spessore: 7 mm

Peso: 1,30 kg/m2

Rigidità dinamica: s’ = 34 MN/m3

Creep: 5,1%

Comprimibilità: 2,48 mm

Conducibilità termica: λ = 0,0358 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 195 · 103