ECOTEX LIGHT TXT sp. 7 mm

Isolamento acustico anticalpestio ottenuto con materassino da sottomassetto ECOTEX LIGHT TXT sp. 7 mm costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo di collante polipropilenico. Prodotto derivante da materia prima riciclata e totalmente riciclabile a fine vita del fabbricato. Anticalpestio permeabile al vapore acqueo, privo di barriera al vapore, adatto anche per applicazioni a secco.

La posa avviene accostando i pannelli, senza sovrapposizioni, con successiva sigillatura dei lembi con il nastro adesivo di larghezza 10 cm compreso nella fornitura del prodotto. Prima della posa di ECOTEX LIGHT TXT sp. 7 mm, si deve realizzare lo scollegamento perimetrale con l’idonea fascetta FLEXO in polietilene, la quale deve essere posata lungo tutto il perimetro della stanza senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. La fascetta FLEXO deve essere tagliata solo dopo la posa del pavimento di finitura. Tutta la superficie calpestabile deve essere ricoperta dal manto anticalpestio, senza lasciare alcun punto di contatto. Per applicazioni non a secco, le migliori prestazioni del prodotto si ottengono con la realizzazione di un massetto ripartitore di massa compresa tra 100 kg/m2 e 200 kg/m2, previa applicazione di film impermeabile.

formato: pannelli

Dimensioni: 1,20 m x 2,00 m

Spessore: 7 mm

Peso: 1,30 kg/m2

Rigidità dinamica: s’ = 34 MN/m3

Creep: 5,1%

Comprimibilità: 2,48 mm

Conducibilità termica: λ = 0,0358 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 2