FLOTTEX TXT sp. 5 mm

Isolamento acustico anticalpestio ottenuto con materassino anticalpestio di superficie (sottopavimento) sp. 5 mm costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre di dimensioni 1,20 m x 2,00 m per mezzo di collante polipropilenico. Prodotto derivante da materia prima riciclata e totalmente riciclabile a fine vita del fabbricato. Sottopavimento permeabile al vapore acqueo, privo di barriera al vapore, adatto per applicazioni con stratigrafia a secco e per la posa di pavimenti in legno flottante (senza uso di collanti).

La posa avviene accostando i pannelli, senza sovrapposizioni, con successiva sigillatura dei lembi con il nastro adesivo di larghezza 10 cm compreso nella fornitura del prodotto. Prima della posa di FLOTTEX TXT sp. 5 mm, è necessario realizzare lo scollegamento perimetrale, in modo che il pavimento flottante non sia mai a contatto con pareti e pilastri, senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. Lo scollegamento si può ottenere con strisce di FLOTTEX TXT posizionate in verticale oppure impiegando la fascetta FLEXO in polietilene. Tutta la superficie calpestabile deve essere ricoperta dal manto sottopavimento, senza lasciare alcun punto di contatto. La posa di FLOTTEX TXT sp. 5 mm e dell’eventuale pavimento in legno flottante va fatta senza impiego di collanti.

formato: pannelli

Dimensioni: 1,20 m x 2,00 m

Spessore: 5 mm

Peso: 850 g/m2

Rigidità dinamica: s’ =  47 MN/m3

Attenuazione del livello di rumore da calpestio: ΔLw = 22 dB (test condotto in opera su solaio in laterocemento)

Conducibilità termica: λ = 0,0358 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 2