MASTERGIPS BLUE sp. 15 mm

Speciale lastra massiva di spessore 15 mm e massa per unità di superficie di 17 kg/m2, marcata CE secondo la norma UNI EN 14190, euroclasse B – s1, d0, ottenuta da una lastra SOUNDBLOCK in gesso rivestito a bordi assottigliati accoppiata su un lato ad una membrana fonoimpedente di polimeri poliolefinici di colore azzurro di spessore 3 mm e massa per unità di superficie di 5 kg/m2.

La lastra è rivestita su una faccia con cartoncino di colore bianco riportante la serigrafia identificativa del materiale sul dorso e sul bordo. In virtù della sua elevatissima massa per unità di superficie, MASTERGIPS BLUE viene impiegata nell’isolamento acustico di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti. Generalmente è associata alla lastra SOUNDBLOCK posata a vista. Viene fornita in lastre di dimensioni pari a 1,20 m x 2,00 m oppure 1,20 m x 3,00 m.

Quando non diversamente indicato, la posa in opera avviene adottando le tecniche e gli accessori usualmente impiegati nelle opere in cartongesso ordinario.

formato: pannelli

Larghezza: 1200 mm

Lunghezza: 2000 mm – 3000 m

Spessore: 15 mm

Peso: 17 kg/m2

Bordi: assottigliati

Durezza superficiale: < 15 mm (impronta della biglia lato cartongesso)

Resistenza a flessione longitudinale: 550 N

Resistenza a flessione trasversale: 210 N

Conducibilità termica: λ = 0,265 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 9000

Reazione al fuoco: B – s1, d0