GIPSLINE TXT sp. 20 mm

Lastra fonoisolante, spessore 20 mm, marcata CE secondo la norma UNI EN 14190, adatta per la realizzazione di contropareti in cartongesso, ottenuta da una lastra SOUNDBLOCK in gesso rivestito a bordi assottigliati accoppiata ad un elemento fonoimpedente in TXT. Il prodotto TXT, in materia prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del fabbricato, è costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre per mezzo di collante polipropilenico. La lastra GISPLINE TXT è pensata per migliorare l’isolamento acustico di pareti esistenti in laterizio, in applicazioni in aderenza, senza struttura metallica. Per ottenere il massimo risultato, si consiglia anche la posa a vista di una lastra di finitura SOUNDBLOCK spessore 12,5 mm.

La lastra GISPLINE TXT viene fissata con il lato morbido a contatto con l’intonaco o con il laterizio esistente, avendo cura di verificare che il supporto sia continuo, piano e privo di asperità. Il fissaggio avviene per mezzo di colla a base gesso stesa con spatola dentata su tutta la superficie della lastra. Si consiglia la posa di una seconda lastra SOUNDBLOCK, anch’essa fissata alla lastra GISPLINE TXT con colla a base gesso. Il pacchetto così composto deve essere successivamente fissato alla parete esistente per mezzo di un numero adeguato di tasselli a percussione con corpo in polipropilene e spina in nylon. Al fine di limitare i ponti acustici, è opportuno impiegare il numero minimo di tasselli, in relazione alla tipologia e alla qualità del supporto. A seguire, le lastre e la rosetta dei tasselli devono essere stuccate e rasate per ottenere una superficie pronta alla tinteggiatura.

formato: pannelli

Larghezza: 1200 mm

Lunghezza: 2000 mm – 3000 m

Spessore: 20 mm

Peso: 13,3 kg/m2

Bordi: assottigliati

Durezza superficiale: < 15 mm (impronta della biglia lato cartongesso)

Resistenza a flessione longitudinale: 550 N

Resistenza a flessione trasversale: 210 N

Conducibilità termica: λ = 0,076 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 3