WOODGIPS sp. 32 mm

Pannello fonoisolante WOODGIPS di spessore 32 mm e massa per unità di superficie di 16,5 kg/m2, marcato CE secondo la norma UNI EN 14190, ottenuto da una lastra SOUNDBLOCK in gesso rivestito a bordi assottigliati accoppiata ad un pannello in fibra di legno da 250 kg/m3 e spessore 19 mm.

In virtù della sua massa per unità di superficie e dell’accoppiamento con un pannello in fibra di legno, WOODGIPS viene impiegata nell’isolamento acustico di pareti divisorie, contropareti e controsoffitti quando sia contemporaneamente richiesto anche un miglioramento dell’isolamento termico. Generalmente è associata alla lastra SOUNDBLOCK posata a vista. Viene fornita in lastre di dimensioni pari a 1,20 m x 2,00 m.

Quando non diversamente indicato, la posa in opera avviene adottando le tecniche e gli accessori usualmente impiegati nelle opere in cartongesso ordinario.

formato: pannelli

Larghezza: 1200 mm

Lunghezza: 2000 mm

Spessore: 32 mm

Peso: 16,5 kg/m2

Bordi: assottigliati

Durezza superficiale: < 15 mm (impronta della biglia lato cartongesso)

Resistenza a flessione longitudinale: 550 N

Resistenza a flessione trasversale: 210 N

Conducibilità termica: λ = 0,063 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 7