SILENTETTO sp. 40 mm

Isolamento acustico di tetti in legno ottenuto con pannello fonoisolante SILENTETTO TXT di spessore 40 mm e massa per unità di superficie di 17 kg/m2, marcato CE secondo la norma UNI EN 14190, ottenuto da una lastra SOUNDBLOCK in gesso rivestito a bordi assottigliati accoppiata ad un elemento fonoimpedente in TXT spessore 7 mm su un lato e da un pannello in fibra di legno da 250 kg/m3 e spessore 19 mm sull’altro. Il prodotto TXT, in materia prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del fabbricato, è costituito da cascame di tessuti di colore bianco, ottenuto da una miscela igienizzata e sterilizzata di filamenti di cotone, lino e lana, mantenuti in lastre per mezzo di collante polipropilenico. Il pannello fonoisolante SILENTETTO TXT è costituito totalmente da materia prima riciclata e nuovamente riciclabile a fine vita del fabbricato.

I materiali che costituiscono il pannello contribuiscono ad incrementare l’isolamento termico fornito dalla lana minerale o dalla fibra di legno che andranno posate secondo gli spessori previsti dal progettista termotecnico.

Il pannello fonoisolante SILENTETTO TXT deve essere posato in continuo direttamente con il feltro in TXT bianco a contatto con l’assito o con le tavelle, con la fibra di legno rivolta verso l’alto. I pannelli devono essere perfettamente accostati e fissati meccanicamente al supporto. Sopra ai pannelli deve essere applicato l’isolamento termico, preferibilmente lana minerale o fibra di legno, con gli spessori previsti dal progettista termotecnico.

L’impiego di materiali non fibrosi quali polistirene e poliuretano deve essere evitato poiché permette di raggiungere elevati isolamenti termici, ma pessimi isolamenti acustici.

Al fine di garantire le migliori performance acustiche, dopo la posa dell’isolamento termico, dovrà applicato un secondo tavolato. Nelle posizioni definite dal progettista termotecnico, dovranno essere previsti i freni al vapore e/o i teli ad alta traspirazione e/o le guaine bituminose impermeabilizzanti.

formato: pannelli

Larghezza: 1200 mm

Lunghezza: 2000 mm

Spessore: 40 mm

Peso: 17 kg/m2

Resistenza a flessione longitudinale: 550 N

Resistenza a flessione trasversale: 210 N

Conducibilità termica: λ = 0,055 W/mK

Fattore di resistenza al vapore acqueo: μ = 5