FLEXO

Scollegamento perimetrale ottenuto con una fascetta FLEXO in polietilene elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, composta da una parte verticale di colore grigio sp. 6 mm e una parte orizzontale di colore bianco sp. 2 mm dotata di pre-tagli ad altezza 18, 16 e 14 cm, entrambe adesivizzate su un lato.

FLEXO viene fornito in rotoli di altezza 20 cm e lunghezza 25 m, per una superficie complessiva pari a 5 m2/rotolo, da applicare prima del manto anticalpestio, fissando la fascia grigia adesiva alla muratura in elevazione e la fascia bianca in orizzontale, senza tralasciare le soglie delle entrate e delle porte-finestre. La parte in eccedenza va rifilata solo dopo la posa della pavimentazione di finitura. I lembi di due rotoli successivi devono essere accostati e nastrati.

densità (min – max): 22 – 25 kg/m3

Conducibilità termica a 10 °C: 0,035 W/mK

Conducibilità termica a 40 °C: 0,039 W/mK

minima temperatura di impiego: - 20 °C

massima temperatura di impiego: + 80 °C

Resistenza a compressione con schiacciamento del 10%: 13 kPa

rigidità dinamica: 43 MN/m3