ECOFIBRA

Pannelli fibrosi ECOFIBRA di dimensioni 60 cm x 120 cm, altamente fonoassorbenti e termicamente isolanti, ottenuti con processo di cardatura, affaldatura e termo legatura, costituiti al 100% di fibra di poliestere termolegata (polietilentereftalato), ottenuta da PET riciclato e da CoPET vergine, completamente riciclabile, anche nei ritagli delle lavorazioni, Euroclasse B-s2, d0 di reazione al fuoco, colore bianco, esente da polveri, resine, additivi e leganti, insolubile all’acqua, inattaccabile da funghi e batteri, totalmente priva di sostanze ritenute pericolose.

I pannelli fonoassorbenti, inseriti nell’intercapedine di sistemi a secco, sono fondamentali per ottenere l’isolamento acustico di pareti, contropareti e controsoffitti.

ECOFIBRA, esente da polveri, inodore, costituita da materia prima atossica, non pericolosa per inalazione, per contatto con la pelle e con gli occhi, viene impiegata anche a vista come materiale fonoassorbente in ambienti riverberanti.

formato: pannelli

Dimensioni: 60 cm x 120 cm

Spessore: 30 mm – 40 mm – 50 mm

Densità: 20 kg/m3 – 30 kg/m3 – 40 kg/m3

Peso: 0,60 kg/m2 – 1,20 kg/m2 – 2,00 kg/m2

Conducibilità termica: λ = 0,0345 W/mK

Permeabilità al vapore: μ = 3

Intervallo di temperatura di utilizzo: da -40 °C a + 100 °C

Classe di reazione al fuoco: B-s2, d0

Classe di fumo: F1 secondo AFNOR NF F 16101

Diametro medio delle fibre: 27,9 μm

Potere calorifero inferiore: 21600 kJ/kg

Calore specifico: 0,24 kJ/(kg °K)