MAGIS

Elemento tubolare resiliente, in polietilene espanso a celle chiuse, ottenuto per estrusione, di colore azzurro, adatto per l’insonorizzazione di tubazioni di scarico e di adduzione. Il prodotto, disponibile negli spessori 5 mm e 10 mm, viene fornito in rotoli pronti all’uso.

Per la sigillatura dei giunti in corrispondenza delle curve e degli innesti, il prodotto è disponibile in formato di nastro adesivizzato di spessore 5 mm.

Dati tecnici calza:

densità (min – max): 30 – 35 kg/m3

spessore: 5 mm – 10 mm

isolamento acustico sp. 5 mm: 11 dB

isolamento acustico sp. 10 mm: 14 dB

diametri disponibili (sp. 5 mm): 75 mm – 90 mm – 110 mm

diametri disponibili (sp. 10 mm): 90 mm – 110 mm – 125 mm

Dati tecnici nastro:

densità (min – max): 30 – 35 kg/m3

spessore: 5 mm

larghezza: 70 mm

lunghezza rotolo: 5,00 m